枣庄市市场监督管理局

2019年市级产品质量监督抽查结果公示

枣庄市市场监督管理局按照《枣庄市市场监督管理局2019年市级产品质量监督抽查计划》（枣市监质监〔2019〕1号）的相关工作要求，于2019年11月完成了2019年市级产品质量监督抽查工作。本次监督抽查范围为水泥、蒸压加气混凝土切块、烧结多孔砖(M)、纺织品（服装）、化肥、橡胶软管、锂电池、电线电缆、食品用包装材料、童车童床等10种产品，共抽查91个批次产品，其中合格87批次，不合格4批次，合格率95.6%。现将此次产品质量监督抽查结果公示如下：

| 序号 | 生产单位 | 样品名称 | 检验结论 | 不合格项目 | 检验单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 枣庄市金安水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 2 | 山东顺兴水泥股份有限公司 | 火山灰硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 3 | 枣庄市恒仁水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 4 | 山东联合王晁水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 5 | 山东东联水泥有限公司台儿庄分公司 | 复合硅酸盐水泥 | 不合格 | 氯离子 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 6 | 枣庄创新山水水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 7 | 枣庄市兴源水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 8 | 山东泉兴水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 9 | 枣庄山水水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 10 | 华沃(山东)水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 11 | 山东榴园水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 12 | 枣庄榴园水泥粉磨有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 13 | 山东申丰水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 14 | 枣庄市声源水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 15 | 枣庄市安城水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 16 | 枣庄市鲁王水泥制造有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 17 | 枣庄安兴水泥粉磨有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 18 | 枣庄市仁洲建材有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 19 | 枣庄源清建材有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 20 | 泉头集团枣庄金桥旋窑水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 21 | 山东安厦新型建材科技有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 22 | 枣庄中联水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 23 | 枣庄市雷鸣水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 24 | 枣庄市鲁光水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 25 | 山东石榴园水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 26 | 滕州市安镇水泥有限责任公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 27 | 滕州中联水泥有限公司 | 普通硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 28 | 滕州滕南中联水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 29 | 滕州市祥源水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 30 | 滕州市国泰水泥有限公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 31 | 滕州市华闻亿达水泥有限责任公司 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 32 | 滕州市东郭水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 33 | 鲁南中联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 34 | 枣庄市安泰水泥有限公司 | 矿渣硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 35 | 华沃(枣庄)水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 36 | 山东东联水泥有限公司 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 37 | 枣庄庐山水泥厂 | 复合硅酸盐水泥 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 38 | 枣庄市广汇新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 39 | 枣庄市泰浩新型建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 40 | 联海装配式建材有限公司 | 蒸压加气混凝土砌块 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 41 | 枣庄市众义达新型建材有限公司 | 烧结多孔砖(M) | 不合格 | 尺寸允许偏差、孔型孔结构及孔洞率 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 42 | 枣庄市宏源建材有限公司 | 烧结多孔砖(M) | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 43 | 枣庄市恒邦实业公司 | 工作服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 44 | 山亭区向阳教育服装厂 | 学生服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 45 | 滕州市法绅制衣工贸有限公司 | 工作服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 46 | 滕州市现代服装有限公司 | 学生服 | 不合格 | 纤维含量（结合公定回潮率） | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 47 | 枣庄市均全商贸有限公司 | 学生服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 48 | 滕州市奥斯特服装有限责任公司 | 春秋学生服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 49 | 滕州美好孕婴用品有限公司 | 绑带和服两用裤套 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 50 | 滕州市源顺服装有限公司 | 学生服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 51 | 枣庄豪士曼骐骥制衣有限责任公司 | 全棉帆布工作服 | 不合格 | PH值 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 52 | 枣庄华兴棉麻物资有限公司 | 学生服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 53 | 枣庄市宏福商贸有限公司 | 学生服 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 54 | 鲁化好阳光生态肥业有限公司 | 复合肥料 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 55 | 山东沃地丰生物肥料有限公司 | 有机肥料 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 56 | 枣庄市恒邦实业有限公司 | 钢丝编织增强液压橡胶软管组合件 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 57 | 枣庄市天一实业有限公司 | 钢丝编织增强液压橡胶软管组合件 | 合格 | 无 | 枣庄市产品质量监督检验所 |
| 58 | 山东精工电子科技有限公司 | 锂离子电池 | 合格 | 无 | 国家锂电池产品质量监督检验中心（山东） |
| 59 | 枣庄联创电线电缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 60 | 山东华能线缆有限公司 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 61 | 山东华能线缆有限公司 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 62 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 63 | 山东泉兴银桥光电缆科技发展有限公司 | 一般用途单芯硬导体无护套电缆 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 64 | 枣庄亨世塑业有限公司 | 食品包装用塑料瓶（PE） | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 65 | 山东中塑泰富科技有限公司 | POF热收缩袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 66 | 山东鑫南极食品有限公司 | PET无汽饮料瓶 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 67 | 山东千千塑歌包装科技有限公司 | PE瓶 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 68 | 枣庄市全盛塑业有限公司 | PE塑料瓶 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 69 | 枣庄市喜得利塑胶科技有限公司峄城分公司 | 饮料吸管 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 70 | 枣庄市塑造塑业有限公司 | 食品包装用塑料瓶 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 71 | 枣庄远播彩色印刷有限公司 | 蛋糕托 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 72 | 枣庄市鑫亿塑料制品有限公司 | 一次性吸管（艺术吸管） | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 73 | 山东联华印刷包装有限公司 | 多层复合塑料袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 74 | 滕州市东亚包装彩印有限责任公司 | 复合袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 75 | 滕州市天诚塑料包装制品有限公司 | 食品包装用塑料瓶 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 76 | 枣庄佳宏包装材料有限公司 | 商品零售包装袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 77 | 山东莺歌食品有限公司 | PET塑料瓶 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 78 | 山东俊杰彩印包装有限公司 | 多层复合袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 79 | 中塑投资集团有限公司 | 普通型双向拉伸聚丙烯薄膜 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 80 | 山东恒达品牌包装股份有限公司 | 复合塑料编织袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 81 | 滕州市德邦彩印有限公司 | 多层复合袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 82 | 滕州市东谷塑料制品有限公司 | 复合塑料编织袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 83 | 滕州市洪泰机床有限责任公司 | 塑料瓶坯 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 84 | 滕州市力力织袋有限责任公司 | 复合塑料编织袋 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 85 | 山东锦旺食品有限公司 | 聚乙烯饮料瓶 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 86 | 滕州市美华龙童车有限公司 | 儿童推车 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 87 | 滕州市好兄弟儿童用品厂 | 儿童推车 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 88 | 山东状元郎儿童用品有限公司 | 儿童推车 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 89 | 山东好儿郎儿童用品有限公司 | 儿童推车 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 90 | 滕州市小帅童童车厂 | 儿童推车 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |
| 91 | 滕州市宝儿爱童车厂 | 豪华型婴儿推车 | 合格 | 无 | 徐州市质量技术监督综合检验检测中心 |