# 枣庄市建筑用夹层玻璃产品质量监督抽查实施细则

1 抽样

1.1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

抽取产品应为同一结构(构成夹层玻璃的各层的材质、厚度及颜色均相同)、同一中间层种类的平面建筑用夹层玻璃产品。因建筑用夹层玻璃产品不可切裁,标准中要求了特定规格的试样，由企业采用与被抽查产品相同材料、相同结构、相同工艺条件现场制作的方式提供:尺寸及数量分别:300mmx300mm的样品 27块(15块检验样品，12块备用样品):300mmx76mm的样品12块(6块作为检验样品，6块作为备用样品):610mmx610mm 的样品24块(12块作为检验样品，12块作为备用样品):1930mmx864mm的样品8块(4块作为检验样品，4块作为备用样品)。

1.2 抽样基数

抽查样品基数满足抽样数量即可。

1.3抽样数量

每批次产品抽取样品20块，其中10块作为检验样品，10块作为备用样品:

2 检验项目及检测方法

表 1 建筑用夹层玻璃产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸和允许偏差 | GB 15763.3 |
| 2 | 弯曲度 | GB 15763.2 |
| 3 | 耐热性 | GB 15763.3 |
| 4 | 耐湿性 | GB/T 5137.3 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 标准依据

GB 15763.3 建筑用安全玻璃 第3部分：夹层玻璃

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

4 异议复检

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。