**枣庄市童鞋产品质量监督抽查实施细则**

**（2024年版）**

**1 抽样**

**1.1抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

**1.2抽样基数**

抽查样品基数满足抽样数量即可。

**1.3抽样范围**

抽取同一批次的产品。

**1.4抽样数量**

每批次抽样数量详见表1。

表1 童鞋抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| 1 | 儿童旅游鞋 | 3双 | 2双 | 1双 |
| 2 | 儿童皮鞋 | 3双 | 2双 | 1双 |
| 3 | 儿童皮凉鞋 | 3双 | 2双 | 1双 |

**2 检验项目及检测方法**

表2 儿童旅游鞋检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017 |
| 4 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014  GB 6675.2-2014第5.8、5.9条（含第1号修改单） |
| 5 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 |
| 6 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2019  GB/T 23344-2009  GB/T 33392-2016 |
| 7 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941.1-2019 |
| 8 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 |
| 9 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 |

表3 儿童皮鞋检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2008 |
| 2 | 剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2008 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2880-2016 |
| 5 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 |
| 6 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 |
| 7 | 勾心长度 | GB/T 28011-2021 |
| 8 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 |
| 9 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014  GB 6675.2-2014第5.8、  5.9条（含第1号修改单） |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 |
| 11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2019  GB/T 23344-2009  GB/T 33392-2016 |
| 12 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941.1-2019 |
| 13 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 |
| 14 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 |

表4 儿童皮凉鞋检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 耐磨性能 | GB/T 3903.2-2017 |
| 2 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3-2011 |
| 3 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-2017 |
| 4 | 帮带拉出强度或帮带拔出力 | QB/T 4546-2021  HG/T 2877-2014 |
| 5 | 勾心纵向刚度 | GB/T 3903.34-2019 |
| 6 | 勾心硬度 | GB/T 230.1-2018 |
| 7 | 勾心长度 | GB/T 28011-2021 |
| 8 | 勾心弯曲性能 | GB/T 28011-2021 |
| 9 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014  GB 6675.2-2014第5.8、  5.9条（含第1号修改单） |
| 10 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 |
| 11 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011  GB/T 19942-2019  GB/T 23344-2009  GB/T 33392-2016 |
| 12 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009  GB/T 19941.1-2019 |
| 13 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 |
| 14 | 橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 |

注：上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

依照有关规定或产品适用标准，需要检测的其他项目，可视情况进行调整。

**3 判定规则**

**3.1标准依据**

QB/T 4331-2021 儿童旅游鞋

QB/T 2880-2016 儿童皮鞋

QB/T 4546-2021 儿童皮凉鞋

GB 30585-2014 儿童鞋安全技术规范

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

**3.2判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

**4.异议复检**

本细则中确定的全部检验项目，采用备用样品进行复检。